| Guide d’utilisation de l’incolore de fusion DELFLEET® Evolution |  |  |  |  |  | DFTTB-004F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### FDG500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Le FDG500 peut être mélangé aux couleurs à une étape FDG prêtes à pulvériser (PàP) en vue d’obtenir un fusionneur de couleur pour retouches invisibles. Après couverture complète de la zone de réparation, mélanger l’incolore de fusion FDG500 selon les directives ci-dessous et le pulvériser selon les besoins pour fusionner la couleur sur les bords. |  |  |  |  |  |  |  |
| Mélange volumique de l’incolore de fusion FDG500 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Verser 4 oz de FDG500. - Ajouter 2 oz de durcisseur F3270. - Ajouter 1 oz de diluant F33xx. - Placer le contenant sur une balance et ajouter 5 mesures d’additif F3400. - Ajouter 1 à 2 oz de couleur FDG PàP. Ce mélange permet d’obtenir de 8 à 9 oz de fusionneur de couleur pulvérisable. |  |  |  | COULEUR FDG F3400 F33xx F3270 FDG500 COULEUR FDG F3400 F33xx F3270 FDG500 |  |  |  |
| Mélange de l’incolore de fusion FDG500 sur une balance électronique |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sélectionner la colonne contenant la quantité d’agent de fusion pulvérisable que l’on désire mélanger. - Placer un contenant ou le godet du pistolet sur la balance et la mettre à zéro. - Ajouter le nombre de mesures de chaque produit figurant dans la colonne désirée (mesures cumulatives). |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit | 8 oz | 12 oz | 16 oz |  | 24 oz |  | 36 oz |
| Incolore de fusion FDG500 | 117 mesures | 175 mesures | 234 mesures |  | 350 mesures |  | 526 mesures |
| Durcisseur F3270 | 175 mesures | 262 mesures | 350 mesures |  | 525 mesures |  | 787 mesures |
| Diluant F33xx | 200 mesures | 300 mesures | 400 mesures |  | 600 mesures |  | 899 mesures |
| Additif F3400 | 204 mesures | 306 mesures | 408 mesures |  | 612 mesures |  | 919 mesures |
| Couleur FDG (PàP) | 262 mesures | 394 mesures | 525 mesures |  | 787 mesures |  | 1,181 mesures |
| Après l’ajout de tous les composants, bien mélanger à la main. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pulvériser la couleur PàP sur la zone de retouche apprêtée jusqu’à ce qu’elle soit entièrement recouverte. - Pulvériser le fusionneur de couleur réduit selon les directives ci-dessus sur toute la surface de retouche, en décalant les couches, conformément aux pratiques standard en matière de fusion, jusqu’à ce que la retouche soit invisible. - Le solvant de fusion SXA840 peut être doucement pulvérisé sur les bords de la dernière application de fusionneur de couleur. (Consulter la fiche technique OC-3F de ONECHOICE® pour obtenir d’autres instructions sur l’application.) - Si nécessaire, le FDG500 PàP peut être utilisé comme « couche mouillée » sur toute la zone de retouche avant l’application de la couleur, si cette dernière a une teneur élevée en paillettes métallisées. - Une fois sèche, la zone traitée peut être légèrement polie à l’aide d’un tampon de mousse. - Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la fusion, assister au cours Delfleet PPG720 sur les retouches et la mise à la teinte. - Pour obtenir plus de détails sur l’émail polyuréthane à une étape FDG, consulter la fiche technique DFT-004F. |  |  |  |  |  |  |  |

| Teneur réglementaire en COV du produit PàP (moins l’eau et les matières exemptées) |  |
| --- | --- |
| Comme « couche mouillée » (4 : 2 : 1 sans couleur ajoutée) | 553 g/L (4,61 lb/gal) |  |
| Fusionné avec la couleur FBCH PàP (4 : 2 : 1 : 1 à 2) | De 559 à 564 g/L (4,66 à 4,70 lb/gal) |  |